2. Одређивање коефицијента трења и пораста температуре врхова неравнина услед трења

Додатни задатак: Израчунати пораст температуре врхова неравнина и за случај да је диск од истог материјала као и епрувета уз претпоставку да вредности коефицијента трења остају исте.

| Пар | n, о/min | ω = nπ/30, s–1 | Fn, N | r, mm | v = r ω, m/s | Коефицијент трења μ | Сложени модул еластичности Еs, GPa | Пораста температуре врхова неравнина ΔТ, K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1. гр. | 2. гр. | стварни материјали | претпоставка (исти материјали) | стварни материјали | претпоставка (исти мате.) |
| 1. | 200 |  | 2,3 | 26,5 |  | 0,20 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 200 |  | 2,3 | 26,5 |  | 0,15 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 200 |  | 5 | 26,5 |  | 0,21 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 200 |  | 5 | 26,5 |  | 0,046 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |

3. Одређивање величина које описују процес хабања

| Пин | n, о/min | v, m/s | Δt, s | Fn, N | μ | Токолине, °C | Тмазива, °C | ΔТ/s, °C/m | b, mm | ΔVукупно, mm3 | Ih, mm3/m | K, mm3/Nm | k, mm/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | појединачни | укупни |  | поч. | крајњa |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 382 |  |  | 100 | 0,033 |  | 22,1 | 22,2 | 23,6 |  | 1,36 | 7,97 x 10–2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,031 |  | 23,9 | 25,8 | 27,1 |  | 1,44 | 9,76 x 10–2 |  |  |  |
|  |  |  | 804 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  | 11,00 x 10–2 |  |  |  |
| 2. | 382 |  |  | 150 | 0,079 |  | 22,8 | 24,2 | 28,4 |  | 0,44 | 2,51 x 10–2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,078 |  | 24,5 | 26,7 | 31,9 |  | 0,52 | 4,61 x 10–2 |  |  |  |
|  |  |  | 1069 |  | 0,077 |  |  |  |  |  |  | 5,25 x 10–2 |  |  |  |

Неке сугестије при дискусији резултата:

- направити поређење два испитивана материјала на основу коефицијента трења и пораста температуре по пређеном путу;

- на основу стационарних коефицијента трења, фактора и коефицијента хабања  проценити врсту подмазивања и врсту хабања, имајући у виду да је Al-Si легура компатибилна са нодуларним ливом (за сиви лив проценита сами);

- изглед крива хабања (стандардан, нестандардан ... );

- упоредити интензитете хабања и факторе хабања; шта је боље за поређење материјала?